MiniTest 600（EPK）涂镀层测厚仪

技术参数

| 测量范围 | F型 (铁基体) | 0 - 3000 μm |
| --- | --- | --- |
|  | N型 (非铁基体) | 0 - 2000 μm |
|  | FN型 (两用探头) | 0 - 2000 μm |
| 精确度 | ± (2 % 读值 + 2 μm) |  |
| 最小曲率半径 | 5 mm (凸) | 25 mm (凹) |
| 最小测量面积 | Φ 20 mm |  |
| 最小基体厚度 | 0.5 mm (F) | 50 μm (N) |
| 显示 | LCD 128×64 液晶 |  |
| 测量单位 | 公制/英制 可选 |  |
| 校准 | 标准校准，一点校准，两点校准 |  |
| 统计分析 | 实时统计；读值个数，最大、最小、平均值，标准方差；最大批组数10个，每组存储量1000个；自由设置块统计数，实现二次统计功能 |  |
| 数据接口 | USB |  |
| 电源 | 2 节AA电池 |  |
| 体积 | 主机：64 mm x 115 mm x 25 mm |  |
|  | 探头：Φ 15 mm x 62 mm |  |
| 重量 | 270 g |  |
| 环境温度 | 主机： 0 - 50 ℃ |  |
|  | 探头：-10℃ - 70℃ |  |